### 附表1：                  初支厚度检测结果表

| 起始桩号 | 终止桩号 | 设计厚度 （cm） | 检测平均值（cm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左边墙 | 左拱腰 | 拱顶 | 右拱腰 | 右边墙 |
| YDK54+298 | YDK54+288 | 25 | 30 | 28 | 32 | 31 | 33 |
| YDK54+288 | YDK54+286 | 25 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 |
| ZDK54+312 | ZDK54+302 | 25 | 32 | 31 | 32 | 28 | 32 |
| ZDK54+302 | ZDK54+297 | 25 | 30 | 33 | 32 | 25 | 30 |
|  | 该表以下空 白 |  |  |  |  |  |  |

附件二：雷达图像

YDK54+298～YDK54+286 段 左边墙

YDK54+298～YDK54+286 段 左拱腰

YDK54+298～YDK54+286 段 拱 顶

说明1：如有其他需要补充说明的内容。 （内容和格式自拟）