附表一：                 钢筋保护层厚度检测结果表

| 构件 类型 | 序 号 | 检测部位 | 梁底 钢筋 设计 根数 | 主筋保 护层厚 度设计 值 (mm) | 允许 偏差 (mm) | 梁底 钢筋 实测 根数 | 主筋保护层厚度 实测值（mm） | 合格 率 (%) | 不合格 点的最 大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁 | 1 | 6.3m层14~15/C轴梁底 | 5 | 28 | +10 -7 | 5 | 27 37 28 31 32 | 91.7 | 均小于 允许偏 差的1.5 倍 |
|  | 2 | 6.3m层 15~16/（1/A）轴梁底 | 5 | 28 |  | 5 | 30 34 31 20 28 |  |  |
|  | 3 | 6.3m层1~2/D轴梁底 | 5 | 28 |  | 5 | 20 30 29 30 34 |  |  |
|  | 4 | 13.0m层A/1~2轴梁底 | 5 | 28 |  | 5 | 23 29 28 23 32 |  |  |
|  | 5 | 13.0m层B/15~16轴梁底 | 4 | 28 |  | 4 | 22 30 31 31 |  |  |
|  |  | 本页以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

附表一（续）：        钢筋保护层厚度检测结果表

| 构件 类型 | 序 号 | 检测部位 | 主筋保护 层厚度设 计值(mm) | 允许 偏差 (mm) | 主筋保护层厚度 实测值（mm） | 合格 率 (%) | 不合格 点的最 大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 | 1 | 6.3m层14~15/C~D轴板底 | 15 | +8 -5 | 18 15 17 23 13 22 | 93.3 | 均小于 允许偏 差的1.5 倍 |
|  | 2 | 6.3m层2~3/A~B轴板底 |  |  | 16 14 23 11 12 15 |  |  |
|  | 3 | 6.3m层10~11/C~D轴板底 |  |  | 11 21 21 16 14 25 |  |  |
|  | 4 | 13.0m层3~4/C~D轴板底 |  |  | 24 19 11 18 22 11 |  |  |
|  | 5 | 13.0m层12~13/C~D轴板底 |  |  | 21 16 13 15 21 16 |  |  |
|  |  | 本页以下空白 |  |  |  |  |  |

### 附件二：（如有，构件位置示意图，测试对象的示意图等）