### 附件一：                   压实度（灌砂法）检测结果表

| 序号 | 测点位置 | 填料最大粒径 /mm | 含水率 （%） | 干密度 （g/cm3） | 最大干密度 （g/cm3） | 压实度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X： Y： H： | ＜31.5 | 7.8 | 2.03 | 2.14 | 94.9 |
| 2 | X： Y： H： | ＜31.5 | 7.9 | 2.02 | 2.14 | 94.4 |
| 3 | X： Y： H： | ＜31.5 | 7. 7 | 2.02 | 2.14 | 94.4 |
|  |  | 该表以下空白 |  |  |  |  |