### 附表一：               锚固承载力检测结果表

| 序号 | 检测部位 | 规格型号 （mm） | 委托锚固承载 力(kN) | 试验荷载 (kN) | 稳压2min后荷载 下降率（%） | 破坏状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4层2/K轴构造柱第一 排第一根 | HRB400EC12 | ≥40.7 | 41.4 | 2.3 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 2 | 4层2/K轴构造柱第一 排第二根 | HRB400EC12 | ≥40.7 | 42.7 | 3.7 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 3 | 4层2/M轴构造柱第一 排第二根 | HRB400EC12 | ≥40.7 | 42.6 | 4.0 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 4 | 4层2/M轴朝3轴第一 排左侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 10.0 | 3.7 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 5 | 4层2/M轴朝3轴第一 排右侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 7.1 | 2.4 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 6 | 4层2/Q轴朝3轴第一 排左侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 9.2 | 1.3 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 7 | 4层5/R轴朝4轴第一 排右侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 8.4 | 3.0 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 8 | 4层5/R轴朝4轴第一 排左侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 8.5 | 1.3 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 9 | 4层5/R轴朝6轴第一 排左侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 8.4 | 3.2 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 10 | 4层6/U轴朝7轴第一 排右侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 7.4 | 3.8 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
| 11 | 4层6/U轴朝7轴第一 排左侧 | HPB300A6 | ≥6.0 | 9.4 | 2.8 | 钢筋无滑移，基材 无裂纹及局部损坏 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

### 附件二：（如有，构件位置示意图，测试对象的示意图等）