### 附件一：          桩身完整性（低应变法）检测结果表

| 序 号 | 桩号 | 桩径 （m） | 混凝土浇筑 日期 | 混凝土强度设计等 级 | 施工桩长 ( m） | 检测时桩顶标 高（m） | 桩身完整 性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-22#桩 | 0.5 | 2024.9.29 | C40 | 30.840 | 213.50 | Ⅰ |
| 2 | 17-25#桩 | 0.5 | 2024.10.11 | C40 | 30.556 | 213.50 | Ⅰ |
| 3 | 17-27#桩 | 0.5 | 2024.10.11 | C40 | 30.056 | 213.50 | Ⅰ |
| 4 | 17-28#桩 | 0.5 | 2024.10.11 | C40 | 30.046 | 213.50 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 该表以下空白 |  |  |  |

附件二：                       桩位平面布置图

### 附件三                   各受检桩实测时域信号曲线图