### 附件一：                         桩的基本情况表

| 序号 | 桩号 | 桩径 （m） | 混凝土强度设计 等级 | 施工桩长 （m） | 施工日期 | 基岩岩性 | 检测时桩顶标高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6# | 0.70 | C30 | 15.43 | 2023.7.7 | 泥岩 | 426. 11 |
|  |  |  | 该表以下空白 |  |  |  |  |

### 附件二：            桩身完整性（钻芯法）检测结果表

| 序号 | 桩号 | 开孔 数量 | 架空高 度（m） | 混凝土进 尺（m） | 持力层岩 芯进尺 （m） | 总进尺 （m） | 混凝土试 件组数 | 岩石试件 个数 | 沉渣厚度 （cm） | 桩身完整性 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6# | 1 | 0 | 15.43 | 1.17 | 16.60 | 1 | / | 3 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 该表以下 空白 |  |  |  |  |  |  |

附件三          桩身完整性钻芯法检测芯样综合柱状图

| 桩号 |  | 6# |  | 孔号 |  | 1 |  | 开孔时间 |  | 2024.12.20 | 终孔时间 | 2024.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔口高程 （m） |  | 426.11 |  | 钻孔深度 （m） |  | 16.60 |  | 钻芯位置 |  | 距桩中心12cm |  |  |  |
| 层序号 | 层底标高 （m） |  | 层底深度 （m） |  | 分层厚度 （m） |  | 柱状图 |  | 桩身混凝土、持力层 描述 |  | 深度（m） 序号 芯样强度 |  | 备注 |
| 1 | 410.68 |  | 15.43 |  | 无 |  |  |  | 混凝土芯样连续、 完整、胶结较好， 芯样侧表面较 光 滑、骨料分布基本 均匀，芯样呈柱状 、 断口基本 吻合 ; 局部芯样侧表面 有蜂窝麻面、沟槽 及气孔。 |  | 1、12.5m处芯样强 度41.2Mpa |  | / |
| 2 | 409.51 |  | 16.60 |  | 1.10 |  |  |  | 中风化泥岩:紫红 色、红褐色，泥 质结构,局部含砂 质矿物，岩芯较 完整,呈长柱状、 柱状。 |  | / |  | / |
| / | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |

### 附件四                           芯样照片

6#桩芯样图